АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ ГК «ИВАНОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»

Фурмановский карьер

| № п/п | Наименование продукции | Фракция, мм / Модуль крупности, мкр | Марка по дроби-мости | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень 5-20 | от 5 до 20 | М-800 | ТУ 08.12.12-002-82616957-2019 |
| 2 | Щебень 20-40 | св.20 до 40 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Щебень 40-80 | св.40 до 80 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Щебень 16-31,5 | от 16 до 31,5 | М-800 | ГОСТ 32703-2014 |
| 5 | Щебень 31,5-63 | от 31,5 до 63 | М-800 | ГОСТ 32703-2014 |
| 6 | Щебень 80-120 | св. 80 до 120 | М-800 | ТУ 08.12.12-002-82616957-2019 |
| 8 | ЩГПС С8 | от 0 до 5 |  | ГОСТ 25607-2009 |
| 9 | Песок | от 0 до 10 |  | ТУ 08.12.11-001-82616957-2019 |
| 10 | Камень природный фракционный | св. 200 до 800 |  | ТУ 08.12.12-005-82616957-2019 |

Крапивновский карьер

| 1 | Гравий 5-20 мытый | от 5 до 20 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гравий 5-20 | от 5 до 20 | М-800 | ТУ 08.12.12-002-10701353-2019 |
| 3 | Гравий 2-8 мытый | от 2 до 8 | М-800 | ТУ 08.12.12-005-10701353-2019 |
| 4 | Щебень 5-20 мытый | от 5 до 20 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 5 | Щебень 5-20 | от 5 до 20 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 6 | Щебень 20-40 | св.20 до 40 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 7 | Щебень 20-80 | св.20 до 80 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 8 | Щебень 8-16 | от 8 до 16 | М-800 | ГОСТ 32703-2014 |
| 9 | Щебень 16-31,5 | от 16 до 31,5 | М-800 | ГОСТ 32703-2014 |
| 10 | Отсев дробления | от 0 до 5 | М-800 | ТУ 08.12.12-003-10701353-2019 |
| 11 | ЩГПС С5 | от 0 до 40 | М-800 | ГОСТ 25607-2009 |
| 12 | ЩГПС С4 | от 0 до 80 | М-800 | ГОСТ 25607-2009 |
| 13 | Песок для строит. работ 1 класса | средний |  | ГОСТ 8736-2014 |
| 14 | Песок | от 0 до 10 |  | ТУ 08.12.12-001-10701353-2019 |
| 15 | Камень природный фракционный | св. 200 до 800 |  | ТУ 08.12.12-006-10701353-2019 |

Ильинский карьер

| 1 | Гравий 5-20 мытый | от 5 до 20 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гравий 5-20 | от 5 до 20 | М-800 | ТУ 08.12.12-002-10701353-2019 |
| 3 | Щебень 5-20 | от 5 до 20 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Щебень 8-16 | от 8 до 16 | М-800 | ГОСТ 32703-2014 |
| 5 | Щебень 16-31,5 | от 16 до 31,5 | М-800 | ГОСТ 32703-2014 |
| 6 | Щебень 5-20 мытый | от 5 до 20 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 7 | Щебень 2-8 мытый | от 2 до 8 | М-800 | ТУ 08.12.12-005-10701353-2019 |
| 8 | Щебень 20-40 | св.20 до 40 | М-800 | ГОСТ 8267-93 |
| 9 | ЩГПС С8 | от 0 до 5 | М-800 | ГОСТ 25607-2009 |
| 10 | ЩГПС С5 | от 0 до 40 | М-800 | ГОСТ 25607-2009 |
| 11 | ЩГПС С4 | от 0 до 80 | М-800 | ГОСТ 25607-2009 |
| 12 | Песок | от 0 до 10 |  | ТУ 08.12.12-001-10701353-2019 |
| 13 | Песок для строит. работ 1 класса | средний |  | ГОСТ 8736-2014 |

Голчановский карьер

| 1 | Песок природный | 1,7-1,9 |  | ГОСТ 8736-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Песок обогащенный | 1,9-2,1 |  | ГОСТ 8736-2014 |
| 3 | Гравий 5-20 | от 5 до 20 | М-800 | ТУ 08.12.12-002-10701353-2019 |
| 4 | Гравий 5-20 просеянный | От 5 до 20 | М800 | ГОСТ 8267-93 |
| 5 | ПГС С4 | от 0 до 80 |  | ГОСТ 8267-93 |

Отдел по работе с клиентами: тел. (4932) 37-36-00, 58-82-99, nerud_resurs@mail.ru, www.ivku.ru

8-930-341-73-97 Иванова Наталья Николаевна